ИНСТРУКЦИЯ

по применению

# декоративно-отделочных материалов

Декоративно-отделочные материалы ООО«Стройтеплосервис» изготовлены из натуральных фракционированных гранулятов (мрамор, гранит, яшма и т.д.) и акрилового связующего. Применяются при внутренних и наружных работах по всем видам минеральных оснований и отделок на основе цемента, гипса, извести и т.д., старым дисперсионным покрытиям, изотропным изделиям из древесных волокон (ДСП, ДВП, ЦСП), подготовленным покрытиям маслеными или синтетическими красками, в качестве отделочного слоя в системах наружного утепления. Продукция представлена в виде следующих серий:

- минеральные пластеры;

- структурируемые штукатурки "Кора";

- тонкослойные штукатурки.

Натуральный цвет минеральных гранулятов, их окраска, колерование продукта в массе придают поверхности желаемый декоративный вид. Связующее на основе акриловых латексов обеспечивает материалу устойчивость к атмосферному воздействию и хорошую адгезию к основанию. Долговечность и высокие эстетические свойства покрытия непосредственно зависит от соблюдения технологии подготовки поверхности и нанесения материала.

1. Подготовка поверхности.

Поверхность должна быть сухой (влажность стен не более 10%), прочной, чистой от посторонних загрязнений, пыли, ровной, не осыпающейся, без дефектов стеновой поверхности (трещины, сколы, следы плесени или грибка, пятен химического происхождения, следы протечек и т.д.) и однородной по составу исходного стенового материала. Недопустимо нанесение материала без предварительной подготовки на побеленные и окрашенные маслеными красками поверхности.

- бетон, пенобетон, газобетон, кирпич – поверхность отмыть и очистить от пыли и смазок. Снять плесневый налёт, либо отделяющийся слой стальной щёткой. В случае значительных неровностей, оштукатурить составом на цементной основе, хорошо просушить. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Просушить.

- старые штукатурные покрытия - очистить, промыть водой, обезжирить 2-3% мыльным раствором, просушить. Оценить качество существующего основания. Глухой, "бубнящий" звук при обстукивании основания молотком означает, что в данном месте штукатурка отслоилась. Удалить дефектный штукатурный фрагмент. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Просушить.

- гипсокартон, асбоцементные плиты – очистить от пыли и загрязнений. Зашпаклевать стыки и места крепления шпатлёвкой на акриловой основе. Просушить.

- ДВП, ДСП, фанерные плиты – отшлифовать, очистить от пыли, обработать грунтом глубокого проникновения на акриловой основе, зашпаклевать стыки и места крепления шпатлёвкой на акриловой основе. Просушить.

- гипсовая поверхность – заполнить раковины и сколы гипсовым составом, отшлифовать, обработать грунтом глубокого проникновения на акриловой основе. Просушить.

- обои, жидкие обои – удалить, смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения на акриловой основе. Просушить.

- побелка – смыть до основания, обезжирить мыльным раствором (2-3%), просушить. Обработать грунтом глубокого проникновения на акриловой основе. Просушить.

- покрытия из масленых красок, эмалей – отслаивающиеся покрытия из масленых красок удалить механическим путём или с помощью растворителя, а прочные, имеющие высокую адгезию к основанию – зашкурить (загрубить). Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения на акриловой основе. Просушить.

2. Выравнивание (предварительное покрытие) поверхности

Оценить неровность подготовленной поверхности визуально, с помощью отвеса, боковой подсветки или правила.

- Крупные дефекты (от 5 мм) – заполнить  растворной смесью (цемент и песок в соотношении 1:3 соответственно), просушить.

- Глубокие трещины – клинообразно продолжить, заполнить гипсовым составом, просушить.

- Средние дефекты (2-5 мм) – зашпаклевать выравнивающим составом на акриловой основе, просушить.

- Мелкие дефекты (до 1,5 мм) – зашпаклевать специальным затирочным составом на акриловой основе, просушить.

3. Тонирование поверхности

После квалифицированной подготовки и выравнивания основы необходимо нанести слой тонирующего грунта кистью, валиком или распылителем. Благодаря своим связывающим свойствам, этот продукт увеличивает сцепление поверхности с наносимым материалом, выравнивает её впитывающую способность. Если отделка поверхности производится минеральным пластером, грунт, тонированный под цвет покрытия, предотвращает просвечивание цвета основания через тонкий слой штукатурки, обеспечивая таким образом естественность цветовосприятия натурального природного камня. В случае отделки поверхности структурируемой штукатуркой "Кора", для достижения большей художественной выразительности, грунт может быть тонирован в любой цвет.

Примечание: Если при выравнивании поверхности применяются шпаклёвочные и затирочные составы, возможно колерование этих материалов без применения грунта, из экономических соображений.

4. Нанесение материала

В результате перевозки и хранения может образоваться лёгкое расслоение штукатурной массы. Непосредственно перед применением, продукт необходимо тщательно размешать до однородной консистенции (для перемешивания можно использовать электродрель с миксерной насадкой), при необходимости добавить воды (не более 5%).

- минеральные пластеры – штукатурная масса наносится равномерным слоем с помощью нержавеющего шпателя движениями снизу вверх, начиная с верха стены, толщина слоя регулируется по размеру минерального гранулята (идеальным случаем является нанесение материала в один слой, толщиной в полторы гранулы). Нанесённая масса разравнивается по поверхности сильным нажатием плоскостью нержавеющей гладилки, смоченной в воде. Для контроля за качеством работы рекомендуется боковая подсветка.

- структурируемые штукатурки "Кора" – материал наносится равномерным слоем, толщиной по размеру фактурного зерна, снизу вверх при помощи гладкой нержавеющей тёрки. Нанесённая масса выдерживается 10-15 минут, для схватывания, затем пластиковой затиркой формируется рельеф "коры", посредством смещения крупного наполнителя (камня), входящего в состав материала. Штукатурку можно затирать вертикальными, горизонтальными, круговыми и перекрёстными движениями, получая различные фактуры.

- тонкослойные штукатурки – для получения требуемой фактуры поверхности возможны различные варианты нанесения.

1 вариант – продукт наносится с помощью распылителя типа "Хопёр" в два слоя с промежуточной сушкой 15-20 минут.

2 вариант – продукт наносится гладкой нержавеющей тёркой. Окончательный внешний вид покрытия формируется фактурным валиком, малярной кистью, фигурной тёркой, пока состав ещё мокрый.

Примечание:

- При нанесении штукатурной массы возможно применение малярной ленты, которая используется для фрагментного нанесения материала, стыковки границ материалов, получения рисунка, орнамента, любой комбинации цветов.

- Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, "от угла до угла", придерживаясь правила "мокрое по мокрому". При необходимости прервать работу, край уже отштукатуренного участка нужно закрыть малярной лентой, для предотвращения высыхания. При возобновлении работы малярную ленту удалить, продолжить нанесение материала, разровняв края отштукатуренного и нового участков.

5. Финишное покрытие

Для улучшения эксплуатационных характеристик покрытия, защиты от загрязнений, а также придания ему дополнительного блеска (если необходимо), после высыхания на покрытие может быть нанесён защитный (финишный) лак. Нанесение осуществляется кистью, валиком или с помощью краскопульта.

6. Требования по нанесению покрытий

Минимальная температура нанесения покрытий: +5ºС.

Рекомендуемая температура нанесения покрытий: от +10ºС до +25ºС.

Время для исправления покрытий: до 20 минут.

При выполнении наружных работ не наносить покрытие при температуре ниже +5ºС и относительной влажности более 80%, во время заморозков, дождя, на промороженные и влажные основания, а также на основания, прогретые до температуры свыше 30ºС!

При выполнении внутренних работ не наносить покрытие при температуре ниже +8ºС и относительной влажности более 65%!

7. Рекомендуемый инструмент

Нержавеющая тёрка, пластиковая тёрка, кисть, валик, распылитель "Хопёр", дрель с мешалкой, малярная лента. Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.

8. Транспортировка и хранение

Хранить и транспортировать материалы следует в герметично закрытой упаковке при температуре не ниже +5ºС и не выше +40ºС. Складирование при хранении – не более 4-х вёдер в высоту, складирование при транспортировке – не более3-х вёдер в высоту.

9. Гарантия

Гарантийный срок хранения материала составляет 12 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

Гарантийный срок службы покрытия, выполненного с учётом всех технологических требований по подготовке поверхности, нанесению материала, соблюдению режима температуры и влажности – 35 лет.

Фирма не несёт ответственности за механические повреждения, загрязнения покрытия, а также за появление дефектов, вызванных несоблюдением технологии и образующихся при выполнении работ персоналом, не имеющим должной квалификации!

10. Рекомендации по уходу

Минеральное покрытие разрешается мыть водой и водными растворами моющих средств (мыла, тринатрийфосфата, кальцинированной соды, и т.д.) при температуре растворов +30(С, но не ранее чем через 1 месяц после нанесения покрытия с помощью губки, мягкой щетки или кисти, допустимо мытье поливным шлангом со слабым напором.

11. Основные причины возможного появления дефектов

1. Влажность подложки более 5%. Проверить влажность и при необходимости просушить.

2. Нанесение покрытия разной толщины из-за неровной поверхности основания. Необходимо наносить материал ровным слоем и на заранее подготовленную гладкую поверхность. Не желательно использовать данное декоративное покрытие для выравнивания дефектов поверхности стен, т.к это приведёт  к увеличению расчётного расхода материала.

3. Неравномерной впитывающей способности подложки (в случае использования различных строительных материалов – гипсокартона, различных штукатурок и пр.). Устраняется дополнительным нанесением слоя грунтовки.

4. Проявление водо-растворимых веществ из подложки. Солевые выделения или известковые выделения просушить и обработать с помощью щётки. Поверхность зашпаклевать, загрунтовать.

5. Неравномерное распределение мраморного гранулята в покрывающем слое.

6. Нанесение минерального покрытия на недосушенный грунт.

7. Неодновременное нанесение и разравнивание материала на поверхности. Не допускать перерывов при нанесении и разравнивании материала на одной стене более 10-15 минуть, кроме нанесения специального покрытия с эффектом "Кора дуба".

8. Просветы, блики, затемнения. Покрытие нанесено на плохо заколерованную поверхность, или менее чем за 2 раза для номеров от 001 до 040.

9. Использование инструмента со следами ржавчины. Использовать инструмент только из нержавеющей стали, а для "Кора дуба" использовать тёрки из пластмассы (по истечении 10-15 минут после нанесения состава).

Фирма не несёт ответственности за появление дефектов, вызванных несоблюдением технологии, а также при выполнении работ персоналом, не имеющим должной квалификации.

Технические преимущества и характеристики

| Прочность сцепления с бетонным основанием по ГОСТ 24064 | не менее 0,45 МПа |
| --- | --- |
| Растворитель | вода |
| Время высыхания при t=20(С и влажности 65% до степени 2 | не менее 3 часов |
| Пожаробезопасность | трудно горючий без ограничений по применению |
| Время для исправления покрытий | до 20 минут |
| Минимальная температура нанесения покрытий | +5(С |
| Рекомендуемая температура нанесения покрытий | от +10(С |
| Температура эксплуатации покрытий | от -50(С до +60(С |
| Запах | практически отсутствует |
| Основа связующего | акриловая |
| Прочность покрытия при ударе по ГОСТ 4765-73* | 50 см |
| Используемые пигменты | натуральные, неоргани-ческие, светостойкие, цветостойкие |
| Паропроницаемость покрытий | присутствует |
| PH по ГОСТ 28196-89 | 7 |
| Стойкость: |  |
| К статическому воды по ГОСТ 9.403-80 | высокая, 24 часа |
| Солей, моющих средств | 7 суток |
| СО, СО2 (выхлопных газов) | 10 суток |
| Перепадам температур | высокая |
| Светостойкость по ГОСТ 21903-76* | высокая |
| Морозостойкость | 35 циклов |
| Грибостойкость по ГОСТ 9.048 | 0,2 бала по 6-ти бальной шкале |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |